# 采购需求及技术要求

一、地材标准：

碎石质量要求:必须满足现行国家、行业标准及设计要求和规定。大批供货的质量要求，不得低于样品的质量。应选用质地致密坚硬、级配合理、粒径形状良好的洁净骨料，应特别重视混凝土骨料的级配以及粗骨料的粒径要求。本项目粗集料应符合下表Ⅱ类要求，具体要求见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目技术要求 | I类 | II类 | III类 |
| 碎石压碎指标（%） | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 针片状颗粒总含量(按质量计，%) | ≤5 | ≤10 | ≤15 |
| 含泥量( 按质量计，%) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 泥块含量( 按质量计，%) | 0 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| 吸水率（%） | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 表观密度 （kg/m³） | ≥2600  |

|  |  |
| --- | --- |
| 公称粒级 | 累计筛余 |
| 方孔筛/% |
| 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| 单粒粒级 | 5-10 | 95-100 | 80-100 | 0-15 | 0 |  |  |  |  |
| 10-20 |  | 95-100 | 85-100 |  | 0-15 | 0 |  |  |

**备注：技术指标参考上表II类标准，参选人须在参选文件中提供近三个月内有效的质量检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告需能体现上述技术指标）。**

**二、货物需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料种类 | 数量（单位：t） | 控制单价（元/t） |
| 瓜子片（高标）5-10mm | 17000 | 125 |
| 1-2石子（高标）10-20mm | 38000 | 130 |

**三、结算方式：结算价（上述按月结算方式）=控制单价\*投标费率\*数量。结算单价为综合单价，包含投标人出厂价+运杂费+财务费+服务费+税费(13%)，运杂费用包含物资到达甲方收货地点前的运费、出库费等费用；财务费包含资金成本；服务费包含管理费用、销售费用、利润等相关费用等一切费用。合同执行过程中不得调整报价。实际结算数量以施工方签收量为准。**